LGA 20

řada

technický  LIST

# Název:	LGA 20-24 – polyuretanový lak transparentní

# Charakteristika:	polyuretanový, transparentní konečný lak matný

# Použití:	interiérové matné konečné úpravy veškerého nábytku, dveří, zárubní, židlí a dřevěných předmětů všeobecně

# Přednosti:	velmi dobrá plnící schopnost, výborná povrchová tvrdost, příjemný na dotek

# Tužidlo:	LNB 77	50% hmot.

LNB 42	50% hmot.

LNB 190	50% hmot.

LNB 7	50% hmot.

# Ředidlo:	LZC 1026, LZC 70, LZC 8643

# Fyzikálně-chemické vlastnosti:

Hustota	1,005 kg/l

Lesk

| označení | lesk (%) | charakteristika | hustota (kg/l) | sušina(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| LGA 020 | 73 ± 2 | pololesk | 0,994 ± 0,01 | 49 ± 2 |
| LGA 20 | 53 ± 2 | střední lesk | 0,992 ± 0,01 | 46 ± 2 |
| LGA 21 | 40 ± 2 | hedvábný mat | 0,992 ± 0,01 | 47 ± 2 |
| LGA 210 | 30 ± 2 | střední mat | 0,992 ± 0,01 | 48 ± 2 |
| LGA 22 | 22 ± 2 | mat | 0,992 ± 0,01 | 48 ± 2 |
| LGA 23 | 14 ± 2 | hluboký mat | 0,942 ± 0,01 | 33 ± 2 |
| LGA 24 | 5 ± 2 | velmi hluboký mat | 0,956 ± 0,01 | 33 ± 2 |

Viskozita (LGA 020, 20, 210, 21, 22 - Fordův pohárek č.4)	45 ± 2 s

Viskozita (LGA 23,24 - Fordův pohárek č.4)	16 ± 2 s

Viskozita (LGA 020, 20, 210, 21, 22 + tužidlo - Fordův pohárek č.4)	23 ± 2 s

Viskozita (LGA 23,24 + tužidlo - Fordův pohárek č.4)	15 ± 2 s

Zpracovatelnost směsi	3 hodiny

Zasychání (20ºC)

- proti prachu	15 minut

- na dotek	45 minut

- plně vytvrzen	4 hodiny

Tvrdost povrchu	velmi dobrá

Odolnost v domácnosti	dobrá

Odolnost v exteriéru	nedostačující

Žloutnutí	typické pro aromatické polyuretany

Skladovatelnost (LGA)	8 měsíců

Skladovatelnost tužidel	4 měsíce

# Doporučené pracovní postupy:

| Nanášení | vzduchové stříkání | bezvzduchové stříkání | polévání |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ANO | ANO | ANO |
| Množství (g/m2) | 120-140 | 120-140 | 120-140 |
| Ředidlo | 10-30% | 20-40% | 0-10% |

## A) Dýha nebo masiv

  - Moření:	CLT řada

  - Základ:	LBA 26	2-3x

- nebo LBA 22	2-3x

  - Konečná úprava:	LGA 20-24

# Poznámky:

- Nenanášejte řadu LGA 20 v silných vrstvách.

- Pro zvýšení rozlivu přidejte malé množství LTC 40 do rozpouštědla.

- Pro zkrácení zasychání, zvýšení tvrdosti a odolnosti proti žloutnutí může být s řadou LGA 20-24 použito tužidlo LNB 14 (50% hmot.). Tato kombinace také způsobí snížení lesku o cca 10% a zkrácení doby zpracovatelnosti v porovnání s LNB 77.

- Řada LGA 20-24 není vhodná k nanášení přímo na surové dřevo.

- U LGA 020 je možno modifikovat stupeň lesku použitím různých tužidel:

LGA 020 + LNB 77 50% = 70% lesk

LGA 020 + LNB 37 50% = 80% lesk

- Při teplotách nad 25ºC je u řady LGA 20-24 nutné používat k ředění LZC 8643 nebo LZC 70.

Datum vydání:	18.3.2001

Datum revize:	24.9.2009

Datum tisku:	23.8.2001 9:34