lba 42

technický  LIST

# Název:	LBA 42 – polyuretanový základ transparentní

# Charakteristika:	polyuretanový základ transparentní, brousitelný

# Použití:	základní lak pro všechny druhy nábytku pro nanášení stříkáním především na linkách se stabilním uchycením stříkací pistole

# Přednosti:	vysoký obsah sušiny, nestékavý, rychleschnoucí, vynikající brousitelnost – ruční i strojová

# Tužidlo:	LNB 42	50% hmot.

# Ředidlo:	LZC 1026, LZC 1051

# Fyzikálně-chemické vlastnosti:

Hustota (LBA 42)	1,007 ± 0,01 kg/l

Hustota (LNB 42)	0,973 ± 0,01 kg/l

Sušina (LBA 42)	47 ± 2 %

Sušina (LNB 42)	29 ± 2 %

Sušina (LBA 42 + LNB 42)	41 ± 2 %

Viskozita (LBA 42 - Fordův pohárek č.4)	63 ± 4 s

Viskozita (LBA 42 + LNB 42 - Fordův pohárek č.4)	18 ± 2 s

Zpracovatelnost směsi	2 hodiny

Zasychání (20ºC)

- proti prachu	15 minut

- na dotek	30 minut

- plně vytvrzen	12 hodin

Interval mezi jednotlivými vrstvami bez broušení (min.-max.)	45min - 3 hodiny

Brousitelný (minimálně)	po 4 hodinách

Nanášení konečných úprav (minimálně)	po 20 hodinách

Skladovatelnost (LBA 42)	8 měsíců

Skladovatelnost tužidel	4 měsíce

Typ nádob pro skladování	kovové

# Doporučené pracovní postupy:

| Nanášení |  | stříkání na lince | bezvzduchové stříkání |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ANO | ANO |
| Množství g/m2 | 1.vrstva | 150 | 150 |
|  | 2.vrstva | 150 | 150 |
|  | Celkem MAX | 300 | 300 |
| Ředidlo |  | 20-30% | 20-30% |

## A)

  - Moření:	CLT řada

  - Základ:	LBA 42	1-2x

  - Konečná úprava:	LGA 20 řada

# Poznámky:

- Z důvodu vysokého obsahu sušiny se doporučuje, zvláště pro letní období, používat pomalá rozpouštědla s dobrým rozlivem (např. LZC 8643).

- Uvedené poměry ředění jsou pouze doporučené.

- Před použitím důkladně promíchejte.

Datum vydání:	17.3.2001

Datum revize:	24.9.2009

Datum tisku: