Popis zkušební dávky

|  | Jmenovka vzorku | Zatížení při maximálním tahovém protažení (N) | Tahové napětí při maximálním tahovém protažení (MPa) | Energie při maximálním tahovém protažení (J) | Modul (Youngův) (MPa) | Čas při maximálním tahovém protažení (sec) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 5250,097 | 4,200 | 39,769 | 411,99 | 14,35 |
| 2 |  | 2425,871 | 1,941 | 0,638 | 470,05 | 0,75 |
| 3 |  | 5250,097 | 4,200 | 18,500 | 441,16 | 6,72 |
| Průměr |  | 4308,688 | 3,447 | 19,636 | 441,07 | 7,28 |
| Maximum |  | 5250,097 | 4,200 | 39,769 | 470,05 | 14,35 |
| Minimální |  | 2425,871 | 1,941 | 0,638 | 411,99 | 0,75 |
| Směrodatná odchylka |  | 1630,567 | 1,304 | 19,590 | 29,03 | 6,82 |
| Koeficient nerovnoměrnosti |  | 37,844 | 37,844 | 99,768 | 6,58 | 93,70 |
| Medián |  | 5250,097 | 4,200 | 18,500 | 441,16 | 6,72 |