Popis zkušební dávky

|  | Jmenovka vzorku | Zatížení při maximálním tahovém protažení (N) | Tahové napětí při maximálním tahovém protažení (MPa) | Energie při maximálním tahovém protažení (J) | Modul (Youngův) (MPa) | Čas při maximálním tahovém protažení (sec) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2856,376 | 2,285 | 1,717 | 359,16 | 1,50 |
| 2 |  | 3477,257 | 2,782 | 3,001 | 362,46 | 2,10 |
| 3 |  | 3951,917 | 3,162 | 3,926 | 378,55 | 2,40 |
| 4 |  | 1063,839 | 0,851 | 0,318 | 200,31 | 0,80 |
| 5 |  | 3216,903 | 2,574 | 2,154 | 370,37 | 1,70 |
| 6 |  | 4823,884 | 3,859 | 5,694 | 393,25 | 2,90 |
| 7 |  | 2982,615 | 2,386 | 1,415 | 395,16 | 1,30 |
| 8 |  | 4187,301 | 3,350 | 3,954 | 393,44 | 2,30 |
| 9 |  | 3889,279 | 3,111 | 2,854 | 375,20 | 1,90 |
| 10 |  | 2190,256 | 1,752 | 0,561 | 401,20 | 0,80 |
| Průměr |  | 3263,963 | 2,611 | 2,559 | 362,91 | 1,77 |
| Maximum |  | 4823,884 | 3,859 | 5,694 | 401,20 | 2,90 |
| Minimální |  | 1063,839 | 0,851 | 0,318 | 200,31 | 0,80 |
| Směrodatná odchylka |  | 1076,857 | 0,861 | 1,671 | 58,94 | 0,69 |
| Koeficient nerovnoměrnosti |  | 32,992 | 32,992 | 65,274 | 16,24 | 38,87 |
| Medián |  | 3347,080 | 2,678 | 2,504 | 376,88 | 1,80 |