Popis zkušební dávky

|  | Jmenovka vzorku | Zatížení při maximálním tahovém protažení (N) | Tahové napětí při maximálním tahovém protažení (MPa) | Energie při maximálním tahovém protažení (J) | Modul (Youngův) (MPa) | Čas při maximálním tahovém protažení (sec) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2774,682 | 2,220 | 1,421 | 377,85 | 1,30 |
| 2 |  | 5251,443 | 4,201 | 6,667 | 425,78 | 3,03 |
| 3 |  | 2454,010 | 1,963 | 0,734 | 375,43 | 0,90 |
| 4 |  | 5251,268 | 4,201 | 6,368 | 415,54 | 2,90 |
| 5 |  | 5251,724 | 4,201 | 6,126 | 425,74 | 2,87 |
| 6 |  | 4271,952 | 3,418 | 4,542 | 381,43 | 2,60 |
| 7 |  | 5250,283 | 4,200 | 7,208 | 397,45 | 3,29 |
| 8 |  | 5250,704 | 4,201 | 7,547 | 411,33 | 3,38 |
| 9 |  | 5131,772 | 4,105 | 7,733 | 403,82 | 3,50 |
| 10 |  | 5250,114 | 4,200 | 7,923 | 405,59 | 3,53 |
| Průměr |  | 4613,795 | 3,691 | 5,627 | 402,00 | 2,73 |
| Maximum |  | 5251,724 | 4,201 | 7,923 | 425,78 | 3,53 |
| Minimální |  | 2454,010 | 1,963 | 0,734 | 375,43 | 0,90 |
| Směrodatná odchylka |  | 1098,876 | 0,879 | 2,594 | 18,71 | 0,91 |
| Koeficient nerovnoměrnosti |  | 23,817 | 23,817 | 46,107 | 4,65 | 33,47 |
| Medián |  | 5250,199 | 4,200 | 6,517 | 404,70 | 2,96 |