Popis zkušební dávky

|  | Jmenovka vzorku | Zatížení při maximálním tahovém protažení (N) | Tahové napětí při maximálním tahovém protažení (MPa) | Energie při maximálním tahovém protažení (J) | Modul (Youngův) (MPa) | Čas při maximálním tahovém protažení (sec) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 3623,792 | 2,899 | 7,066 | 415,22 | 3,80 |
| 2 |  | 2709,708 | 2,168 | 0,999 | 405,57 | 1,00 |
| 3 |  | 4309,002 | 3,447 | 12,201 | 480,81 | 5,50 |
| 4 |  | 3010,084 | 2,408 | 1,693 | 388,49 | 1,40 |
| 5 |  | 4092,526 | 3,274 | 12,152 | 454,07 | 5,60 |
| 6 |  | 3994,499 | 3,196 | 2,815 | 448,43 | 1,70 |
| 7 |  | 4094,181 | 3,275 | 6,741 | 456,51 | 3,30 |
| 8 |  | 4678,246 | 3,743 | 18,942 | 460,60 | 7,60 |
| 9 |  | 3933,343 | 3,147 | 4,351 | 465,13 | 2,40 |
| 10 |  | 3645,308 | 2,916 | 2,072 | 451,01 | 1,40 |
| Průměr |  | 3809,069 | 3,047 | 6,903 | 442,58 | 3,37 |
| Maximum |  | 4678,246 | 3,743 | 18,942 | 480,81 | 7,60 |
| Minimální |  | 2709,708 | 2,168 | 0,999 | 388,49 | 1,00 |
| Směrodatná odchylka |  | 589,254 | 0,471 | 5,861 | 29,38 | 2,23 |
| Koeficient nerovnoměrnosti |  | 15,470 | 15,470 | 84,906 | 6,64 | 66,13 |
| Medián |  | 3963,921 | 3,171 | 5,546 | 452,54 | 2,85 |