Popis zkušební dávky

|  | Jmenovka vzorku | Zatížení při maximálním tahovém protažení (N) | Tahové napětí při maximálním tahovém protažení (MPa) | Energie při maximálním tahovém protažení (J) | Modul (Youngův) (MPa) | Čas při maximálním tahovém protažení (sec) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 3930,870 | 3,145 | 18,285 | 367,97 | 8,70 |
| 2 |  | 4201,881 | 3,362 | 24,319 | 308,16 | 11,10 |
| 3 |  | 4289,541 | 3,432 | 12,626 | 347,79 | 5,90 |
| 4 |  | 4288,200 | 3,431 | 32,816 | 311,03 | 15,25 |
| 5 |  | 4241,468 | 3,393 | 17,160 | 335,31 | 7,80 |
| 6 |  | 4420,443 | 3,536 | 26,690 | 399,79 | 11,70 |
| 7 |  | 3748,037 | 2,998 | 11,760 | 382,34 | 5,90 |
| 8 |  | 5250,298 | 4,200 | 22,716 | 429,48 | 8,80 |
| 9 |  | 3443,758 | 2,755 | 8,300 | 381,64 | 4,70 |
| 10 |  | 3911,180 | 3,129 | 19,510 | 380,31 | 9,10 |
| Průměr |  | 4172,568 | 3,338 | 19,418 | 364,38 | 8,89 |
| Maximum |  | 5250,298 | 4,200 | 32,816 | 429,48 | 15,25 |
| Minimální |  | 3443,758 | 2,755 | 8,300 | 308,16 | 4,70 |
| Směrodatná odchylka |  | 482,325 | 0,386 | 7,469 | 38,74 | 3,16 |
| Koeficient nerovnoměrnosti |  | 11,559 | 11,559 | 38,464 | 10,63 | 35,54 |
| Medián |  | 4221,674 | 3,377 | 18,897 | 374,14 | 8,75 |