Popis zkušební dávky

|  | Jmenovka vzorku | Zatížení při maximálním tahovém protažení (N) | Tahové napětí při maximálním tahovém protažení (MPa) | Energie při maximálním tahovém protažení (J) | Modul (Youngův) (MPa) | Čas při maximálním tahovém protažení (sec) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 5251,987 | 4,202 | 5,625 | 454,01 | 2,54 |
| 2 |  | 5090,182 | 4,072 | 4,572 | 441,95 | 2,30 |
| 3 |  | 5109,647 | 4,088 | 5,007 | 445,16 | 2,40 |
| 4 |  | 4347,480 | 3,478 | 3,380 | 449,28 | 1,90 |
| 5 |  | 5250,996 | 4,201 | 5,746 | 447,43 | 2,66 |
| 6 |  | 4746,405 | 3,797 | 4,521 | 419,00 | 2,30 |
| 7 |  | 4367,687 | 3,494 | 2,646 | 440,81 | 1,60 |
| 8 |  | 5251,431 | 4,201 | 6,078 | 384,22 | 2,80 |
| 9 |  | 5250,214 | 4,200 | 5,979 | 441,19 | 2,67 |
| 10 |  | 4175,129 | 3,340 | 3,408 | 419,27 | 2,00 |
| Průměr |  | 4884,116 | 3,907 | 4,696 | 434,23 | 2,32 |
| Maximum |  | 5251,987 | 4,202 | 6,078 | 454,01 | 2,80 |
| Minimální |  | 4175,129 | 3,340 | 2,646 | 384,22 | 1,60 |
| Směrodatná odchylka |  | 435,700 | 0,349 | 1,213 | 21,13 | 0,38 |
| Koeficient nerovnoměrnosti |  | 8,921 | 8,921 | 25,840 | 4,87 | 16,55 |
| Medián |  | 5099,914 | 4,080 | 4,789 | 441,57 | 2,35 |