Popis zkušební dávky

|  | Jmenovka vzorku | Zatížení při maximálním tahovém protažení (N) | Tahové napětí při maximálním tahovém protažení (MPa) | Energie při maximálním tahovém protažení (J) | Modul (Youngův) (MPa) | Čas při maximálním tahovém protažení (sec) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 4568,823 | 3,655 | 6,110 | 317,13 | 3,30 |
| 2 |  | 3999,177 | 3,199 | 5,246 | 432,63 | 2,90 |
| 3 |  | 3918,375 | 3,135 | 8,473 | 397,02 | 4,50 |
| 4 |  | 5250,095 | 4,200 | 23,805 | 406,61 | 9,07 |
| 5 |  | 3358,127 | 2,687 | 3,140 | 354,06 | 2,30 |
| 6 |  | 4723,574 | 3,779 | 8,448 | 368,41 | 4,00 |
| 7 |  | 3420,180 | 2,736 | 2,672 | 429,07 | 1,90 |
| 8 |  | 3987,471 | 3,190 | 11,898 | 293,44 | 6,70 |
| 9 |  | 5177,491 | 4,142 | 31,010 | 377,60 | 11,90 |
| 10 |  | 2806,913 | 2,246 | 1,324 | 444,39 | 1,20 |
| Průměr |  | 4121,023 | 3,297 | 10,213 | 382,04 | 4,78 |
| Maximum |  | 5250,095 | 4,200 | 31,010 | 444,39 | 11,90 |
| Minimální |  | 2806,913 | 2,246 | 1,324 | 293,44 | 1,20 |
| Směrodatná odchylka |  | 804,732 | 0,644 | 9,739 | 50,04 | 3,44 |
| Koeficient nerovnoměrnosti |  | 19,527 | 19,527 | 95,364 | 13,10 | 72,00 |
| Medián |  | 3993,324 | 3,195 | 7,279 | 387,31 | 3,65 |