Popis zkušební dávky

|  | Jmenovka vzorku | Zatížení při maximálním tahovém protažení (N) | Tahové napětí při maximálním tahovém protažení (MPa) | Energie při maximálním tahovém protažení (J) | Modul (Youngův) (MPa) | Čas při maximálním tahovém protažení (sec) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 3768,827 | 3,015 | 5,316 | 407,80 | 3,10 |
| 2 |  | 4483,248 | 3,587 | 15,761 | 341,15 | 7,00 |
| 3 |  | 3482,046 | 2,786 | 4,722 | 378,58 | 3,00 |
| 4 |  | 2443,782 | 1,955 | 1,700 | 350,46 | 1,70 |
| 5 |  | 3889,046 | 3,111 | 3,305 | 440,62 | 2,10 |
| 6 |  | 4215,323 | 3,372 | 13,384 | 417,97 | 6,30 |
| 7 |  | 2730,924 | 2,185 | 1,937 | 359,00 | 1,70 |
| 8 |  | 3461,653 | 2,769 | 4,438 | 374,92 | 2,80 |
| 9 |  | 4049,315 | 3,239 | 10,717 | 391,08 | 5,40 |
| 10 |  | 3175,160 | 2,540 | 4,239 | 381,61 | 2,90 |
| Průměr |  | 3569,932 | 2,856 | 6,552 | 384,32 | 3,60 |
| Maximum |  | 4483,248 | 3,587 | 15,761 | 440,62 | 7,00 |
| Minimální |  | 2443,782 | 1,955 | 1,700 | 341,15 | 1,70 |
| Směrodatná odchylka |  | 647,158 | 0,518 | 4,932 | 31,05 | 1,92 |
| Koeficient nerovnoměrnosti |  | 18,128 | 18,128 | 75,274 | 8,08 | 53,43 |
| Medián |  | 3625,436 | 2,900 | 4,580 | 380,10 | 2,95 |