Popis zkušební dávky

|  | Jmenovka vzorku | Zatížení při maximálním tahovém protažení (N) | Tahové napětí při maximálním tahovém protažení (MPa) | Energie při maximálním tahovém protažení (J) | Modul (Youngův) (MPa) | Čas při maximálním tahovém protažení (sec) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 3041,994 | 2,434 | 3,992 | 374,21 | 2,80 |
| 2 |  | 3909,688 | 3,128 | 25,803 | 309,52 | 12,40 |
| 3 |  | 4006,210 | 3,205 | 26,915 | 321,19 | 12,60 |
| 4 |  | 3985,781 | 3,189 | 25,992 | 394,85 | 12,50 |
| 5 |  | 4012,877 | 3,210 | 16,206 | 357,29 | 7,70 |
| 6 |  | 3853,540 | 3,083 | 17,318 | 393,03 | 8,60 |
| 7 |  | 3782,706 | 3,026 | 13,648 | 323,79 | 7,00 |
| 8 |  | 4089,684 | 3,272 | 27,660 | 328,31 | 12,50 |
| 9 |  | 3741,110 | 2,993 | 6,991 | 342,18 | 3,80 |
| 10 |  | 4951,149 | 3,961 | 38,127 | 408,31 | 15,12 |
| Průměr |  | 3937,474 | 3,150 | 20,265 | 355,27 | 9,50 |
| Maximum |  | 4951,149 | 3,961 | 38,127 | 408,31 | 15,12 |
| Minimální |  | 3041,994 | 2,434 | 3,992 | 309,52 | 2,80 |
| Směrodatná odchylka |  | 463,760 | 0,371 | 10,495 | 35,45 | 4,15 |
| Koeficient nerovnoměrnosti |  | 11,778 | 11,778 | 51,790 | 9,98 | 43,71 |
| Medián |  | 3947,735 | 3,158 | 21,560 | 349,74 | 10,50 |