Popis zkušební dávky

|  | Jmenovka vzorku | Zatížení při maximálním tahovém protažení (N) | Tahové napětí při maximálním tahovém protažení (MPa) | Energie při maximálním tahovém protažení (J) | Modul (Youngův) (MPa) | Čas při maximálním tahovém protažení (sec) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2223,202 | 1,779 | 0,742 | 406,19 | 0,90 |
| 2 |  | 3977,522 | 3,182 | 4,102 | 408,24 | 2,40 |
| 3 |  | 4225,628 | 3,381 | 5,758 | 382,33 | 3,20 |
| 4 |  | 4008,475 | 3,207 | 4,191 | 406,87 | 2,50 |
| 5 |  | 3037,069 | 2,430 | 1,757 | 380,28 | 1,50 |
| 6 |  | 2261,516 | 1,809 | 1,019 | 352,58 | 1,20 |
| 7 |  | 5222,533 | 4,178 | 11,973 | 377,21 | 5,00 |
| 8 |  | 2194,410 | 1,756 | 0,922 | 367,67 | 1,10 |
| 9 |  | 5250,051 | 4,200 | 8,371 | 401,89 | 3,74 |
| 10 |  | 5251,275 | 4,201 | 7,533 | 410,50 | 3,35 |
| Průměr |  | 3765,168 | 3,012 | 4,637 | 389,38 | 2,49 |
| Maximum |  | 5251,275 | 4,201 | 11,973 | 410,50 | 5,00 |
| Minimální |  | 2194,410 | 1,756 | 0,742 | 352,58 | 0,90 |
| Směrodatná odchylka |  | 1268,843 | 1,015 | 3,775 | 20,15 | 1,34 |
| Koeficient nerovnoměrnosti |  | 33,699 | 33,699 | 81,411 | 5,17 | 53,93 |
| Medián |  | 3992,998 | 3,194 | 4,147 | 392,11 | 2,45 |