Popis zkušební dávky

|  | Jmenovka vzorku | Zatížení při maximálním tahovém protažení (N) | Tahové napětí při maximálním tahovém protažení (MPa) | Energie při maximálním tahovém protažení (J) | Modul (Youngův) (MPa) | Čas při maximálním tahovém protažení (sec) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 3458,128 | 2,767 | 4,496 | 431,80 | 3,10 |
| 2 |  | 3453,888 | 2,763 | 4,206 | 409,94 | 2,60 |
| 3 |  | 3376,060 | 2,701 | 5,055 | 402,45 | 3,10 |
| 4 |  | 4710,845 | 3,769 | 11,994 | 464,00 | 5,10 |
| 5 |  | 3615,217 | 2,892 | 2,905 | 419,47 | 1,90 |
| 6 |  | 4103,007 | 3,282 | 7,692 | 449,94 | 3,80 |
| 7 |  | 4103,159 | 3,283 | 12,563 | 435,89 | 5,90 |
| 8 |  | 3581,231 | 2,865 | 11,324 | 415,12 | 6,00 |
| 9 |  | 4322,029 | 3,458 | 5,695 | 447,79 | 2,80 |
| 10 |  | 4665,286 | 3,732 | 13,232 | 444,06 | 5,50 |
| Průměr |  | 3938,885 | 3,151 | 7,916 | 432,05 | 3,98 |
| Maximum |  | 4710,845 | 3,769 | 13,232 | 464,00 | 6,00 |
| Minimální |  | 3376,060 | 2,701 | 2,905 | 402,45 | 1,90 |
| Směrodatná odchylka |  | 509,913 | 0,408 | 3,970 | 19,88 | 1,51 |
| Koeficient nerovnoměrnosti |  | 12,946 | 12,946 | 50,149 | 4,60 | 37,95 |
| Medián |  | 3859,112 | 3,087 | 6,693 | 433,85 | 3,45 |