Popis zkušební dávky

|  | Jmenovka vzorku | Zatížení při maximálním tahovém protažení (N) | Tahové napětí při maximálním tahovém protažení (MPa) | Energie při maximálním tahovém protažení (J) | Modul (Youngův) (MPa) | Čas při maximálním tahovém protažení (sec) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 4904,870 | 3,924 | 5,363 | 405,09 | 2,70 |
| 2 |  | 4609,550 | 3,688 | 5,094 | 353,26 | 2,80 |
| 3 |  | 4033,984 | 3,227 | 2,770 | 407,23 | 1,80 |
| 4 |  | 5250,177 | 4,200 | 6,551 | 416,69 | 3,02 |
| 5 |  | 5250,766 | 4,201 | 6,219 | 425,21 | 2,91 |
| 6 |  | 2894,310 | 2,315 | 1,404 | 394,85 | 1,30 |
| 7 |  | 4438,619 | 3,551 | 3,446 | 427,12 | 2,00 |
| 8 |  | 5250,859 | 4,201 | 5,483 | 426,35 | 2,61 |
| 9 |  | 5251,286 | 4,201 | 6,771 | 433,04 | 3,06 |
| 10 |  | 4069,255 | 3,255 | 2,831 | 424,09 | 1,80 |
| Průměr |  | 4595,368 | 3,676 | 4,593 | 411,29 | 2,40 |
| Maximum |  | 5251,286 | 4,201 | 6,771 | 433,04 | 3,06 |
| Minimální |  | 2894,310 | 2,315 | 1,404 | 353,26 | 1,30 |
| Směrodatná odchylka |  | 769,150 | 0,615 | 1,849 | 23,64 | 0,62 |
| Koeficient nerovnoměrnosti |  | 16,738 | 16,738 | 40,253 | 5,75 | 25,82 |
| Medián |  | 4757,210 | 3,806 | 5,229 | 420,39 | 2,66 |