Popis zkušební dávky

|  | Jmenovka vzorku | Zatížení při maximálním tahovém protažení (N) | Tahové napětí při maximálním tahovém protažení (MPa) | Energie při maximálním tahovém protažení (J) | Modul (Youngův) (MPa) | Čas při maximálním tahovém protažení (sec) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 3537,849 | 2,830 | 5,644 | 353,26 | 3,50 |
| 2 |  | 3412,415 | 2,730 | 3,677 | 361,30 | 2,60 |
| 3 |  | 1694,231 | 1,355 | 0,486 | 367,05 | 0,80 |
| 4 |  | 4323,279 | 3,459 | 11,722 | 405,30 | 5,50 |
| 5 |  | 5250,140 | 4,200 | 28,089 | 410,17 | 10,31 |
| 6 |  | 4173,102 | 3,338 | 13,417 | 402,30 | 6,40 |
| 7 |  | 3907,632 | 3,126 | 5,292 | 408,01 | 3,10 |
| 8 |  | 4123,634 | 3,299 | 5,937 | 359,21 | 3,30 |
| 9 |  | 3313,983 | 2,651 | 3,891 | 372,93 | 2,70 |
| 10 |  | 4828,499 | 3,863 | 16,936 | 337,85 | 7,20 |
| Průměr |  | 3856,476 | 3,085 | 9,509 | 377,74 | 4,54 |
| Maximum |  | 5250,140 | 4,200 | 28,089 | 410,17 | 10,31 |
| Minimální |  | 1694,231 | 1,355 | 0,486 | 337,85 | 0,80 |
| Směrodatná odchylka |  | 974,542 | 0,780 | 8,253 | 26,40 | 2,80 |
| Koeficient nerovnoměrnosti |  | 25,270 | 25,270 | 86,790 | 6,99 | 61,65 |
| Medián |  | 4015,633 | 3,213 | 5,790 | 369,99 | 3,40 |