Popis zkušební dávky

|  | Jmenovka vzorku | Zatížení při maximálním tahovém protažení (N) | Tahové napětí při maximálním tahovém protažení (MPa) | Energie při maximálním tahovém protažení (J) | Modul (Youngův) (MPa) | Čas při maximálním tahovém protažení (sec) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 5250,588 | 4,200 | 5,620 | 445,42 | 2,67 |
| 2 |  | 5250,530 | 4,200 | 6,268 | 420,35 | 2,94 |
| 3 |  | 5250,952 | 4,201 | 7,063 | 372,45 | 3,39 |
| 4 |  | 5251,125 | 4,201 | 7,637 | 323,10 | 3,57 |
| 5 |  | 5250,806 | 4,201 | 8,838 | 304,95 | 4,00 |
| 6 |  | 5251,158 | 4,201 | 6,754 | 319,57 | 3,26 |
| 7 |  | 5250,059 | 4,200 | 7,196 | 347,03 | 3,40 |
| 8 |  | 5250,866 | 4,201 | 8,101 | 404,31 | 3,61 |
| 9 |  | 5250,078 | 4,200 | 8,992 | 382,15 | 3,96 |
| 10 |  | 5250,554 | 4,200 | 9,159 | 382,23 | 4,01 |
| Průměr |  | 5250,672 | 4,201 | 7,563 | 370,16 | 3,48 |
| Maximum |  | 5251,158 | 4,201 | 9,159 | 445,42 | 4,01 |
| Minimální |  | 5250,059 | 4,200 | 5,620 | 304,95 | 2,67 |
| Směrodatná odchylka |  | 0,387 | 0,000 | 1,202 | 46,20 | 0,45 |
| Koeficient nerovnoměrnosti |  | 0,007 | 0,007 | 15,894 | 12,48 | 12,92 |
| Medián |  | 5250,697 | 4,201 | 7,417 | 377,30 | 3,49 |