Popis zkušební dávky

|  | Jmenovka vzorku | Zatížení při maximálním tahovém protažení (N) | Tahové napětí při maximálním tahovém protažení (MPa) | Energie při maximálním tahovém protažení (J) | Modul (Youngův) (MPa) | Čas při maximálním tahovém protažení (sec) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 5250,436 | 4,200 | 5,521 | 434,74 | 2,61 |
| 2 |  | 5250,447 | 4,200 | 6,252 | 393,00 | 2,99 |
| 3 |  | 5250,761 | 4,201 | 6,510 | 411,11 | 3,05 |
| 4 |  | 5251,589 | 4,201 | 6,693 | 400,00 | 3,13 |
| 5 |  | 5250,118 | 4,200 | 7,101 | 412,06 | 3,24 |
| 6 |  | 5250,185 | 4,200 | 6,594 | 355,43 | 3,13 |
| 7 |  | 5250,005 | 4,200 | 7,249 | 326,26 | 3,44 |
| 8 |  | 4631,564 | 3,705 | 6,061 | 343,36 | 3,20 |
| 9 |  | 5250,502 | 4,200 | 4,975 | 436,89 | 2,47 |
| 10 |  | 5062,084 | 4,050 | 6,092 | 288,23 | 3,10 |
| Průměr |  | 5169,769 | 4,136 | 6,305 | 380,11 | 3,04 |
| Maximum |  | 5251,589 | 4,201 | 7,249 | 436,89 | 3,44 |
| Minimální |  | 4631,564 | 3,705 | 4,975 | 288,23 | 2,47 |
| Směrodatná odchylka |  | 198,161 | 0,159 | 0,691 | 49,50 | 0,29 |
| Koeficient nerovnoměrnosti |  | 3,833 | 3,833 | 10,954 | 13,02 | 9,56 |
| Medián |  | 5250,311 | 4,200 | 6,381 | 396,50 | 3,11 |