Popis zkušební dávky

|  | Jmenovka vzorku | Zatížení při maximálním tahovém protažení (N) | Tahové napětí při maximálním tahovém protažení (MPa) | Energie při maximálním tahovém protažení (J) | Modul (Youngův) (MPa) | Čas při maximálním tahovém protažení (sec) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 5250,629 | 4,201 | 10,217 | 369,02 | 4,61 |
| 2 |  | 5250,879 | 4,201 | 7,940 | 408,82 | 3,56 |
| 3 |  | 4981,461 | 3,985 | 8,641 | 398,04 | 3,90 |
| 4 |  | 5250,274 | 4,200 | 9,128 | 407,37 | 4,04 |
| 5 |  | 5158,714 | 4,127 | 8,566 | 401,77 | 3,70 |
| 6 |  | 4660,587 | 3,728 | 7,285 | 379,78 | 3,60 |
| 7 |  | 4050,776 | 3,241 | 6,148 | 342,82 | 3,40 |
| 8 |  | 5250,264 | 4,200 | 8,841 | 392,25 | 3,79 |
| 9 |  | 5250,455 | 4,200 | 9,233 | 390,33 | 4,01 |
| 10 |  | 4975,996 | 3,981 | 11,150 | 372,48 | 4,80 |
| Průměr |  | 5008,004 | 4,006 | 8,715 | 386,27 | 3,94 |
| Maximum |  | 5250,879 | 4,201 | 11,150 | 408,82 | 4,80 |
| Minimální |  | 4050,776 | 3,241 | 6,148 | 342,82 | 3,40 |
| Směrodatná odchylka |  | 388,079 | 0,310 | 1,410 | 20,56 | 0,45 |
| Koeficient nerovnoměrnosti |  | 7,749 | 7,749 | 16,185 | 5,32 | 11,46 |
| Medián |  | 5204,489 | 4,164 | 8,741 | 391,29 | 3,84 |