Popis zkušební dávky

|  | Jmenovka vzorku | Zatížení při maximálním tahovém protažení (N) | Tahové napětí při maximálním tahovém protažení (MPa) | Energie při maximálním tahovém protažení (J) | Modul (Youngův) (MPa) | Čas při maximálním tahovém protažení (sec) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 4109,143 | 3,287 | 5,538 | 322,29 | 3,30 |
| 2 |  | 3848,761 | 3,079 | 5,290 | 424,67 | 3,00 |
| 3 |  | 4331,328 | 3,465 | 9,782 | 366,25 | 4,70 |
| 4 |  | 4814,965 | 3,852 | 18,202 | 355,34 | 7,90 |
| 5 |  | 3224,683 | 2,580 | 2,527 | 386,30 | 1,90 |
| 6 |  | 4162,152 | 3,330 | 10,247 | 379,62 | 5,00 |
| 7 |  | 3042,291 | 2,434 | 1,910 | 407,41 | 1,60 |
| 8 |  | 4085,368 | 3,268 | 5,197 | 436,20 | 2,90 |
| 9 |  | 3010,025 | 2,408 | 2,982 | 359,67 | 2,30 |
| 10 |  | 3761,078 | 3,009 | 10,610 | 386,42 | 5,60 |
| Průměr |  | 3838,979 | 3,071 | 7,229 | 382,42 | 3,82 |
| Maximum |  | 4814,965 | 3,852 | 18,202 | 436,20 | 7,90 |
| Minimální |  | 3010,025 | 2,408 | 1,910 | 322,29 | 1,60 |
| Směrodatná odchylka |  | 590,527 | 0,472 | 5,018 | 34,10 | 1,96 |
| Koeficient nerovnoměrnosti |  | 15,382 | 15,382 | 69,424 | 8,92 | 51,40 |
| Medián |  | 3967,064 | 3,174 | 5,414 | 382,96 | 3,15 |