Popis zkušební dávky

|  | Jmenovka vzorku | Zatížení při maximálním tahovém protažení (N) | Tahové napětí při maximálním tahovém protažení (MPa) | Energie při maximálním tahovém protažení (J) | Modul (Youngův) (MPa) | Čas při maximálním tahovém protažení (sec) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 3063,437 | 2,451 | 1,676 | 375,93 | 1,40 |
| 2 |  | 5250,322 | 4,200 | 33,824 | 365,80 | 11,94 |
| 3 |  | 4842,173 | 3,874 | 33,517 | 310,72 | 15,36 |
| 4 |  | 5250,076 | 4,200 | 5,252 | 416,28 | 2,55 |
| 5 |  | 5251,273 | 4,201 | 5,364 | 414,19 | 2,51 |
| 6 |  | 5250,531 | 4,200 | 6,458 | 388,41 | 3,00 |
| 7 |  | 4070,248 | 3,256 | 3,270 | 414,94 | 2,00 |
| 8 |  | 4160,318 | 3,328 | 4,127 | 407,57 | 2,40 |
| 9 |  | 5250,452 | 4,200 | 6,376 | 419,50 | 2,95 |
| Průměr |  | 4709,870 | 3,768 | 11,096 | 390,37 | 4,90 |
| Maximum |  | 5251,273 | 4,201 | 33,824 | 419,50 | 15,36 |
| Minimální |  | 3063,437 | 2,451 | 1,676 | 310,72 | 1,40 |
| Směrodatná odchylka |  | 782,699 | 0,626 | 12,887 | 35,62 | 5,06 |
| Koeficient nerovnoměrnosti |  | 16,618 | 16,618 | 116,143 | 9,12 | 103,19 |
| Medián |  | 5250,076 | 4,200 | 5,364 | 407,57 | 2,55 |