Popis zkušební dávky

|  | Jmenovka vzorku | Zatížení při maximálním tahovém protažení (N) | Tahové napětí při maximálním tahovém protažení (MPa) | Energie při maximálním tahovém protažení (J) | Modul (Youngův) (MPa) | Čas při maximálním tahovém protažení (sec) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 5250,613 | 4,200 | 7,170 | 418,38 | 3,19 |
| 2 |  | 5251,436 | 4,201 | 7,528 | 396,14 | 3,44 |
| 3 |  | 4566,100 | 3,653 | 5,371 | 404,83 | 2,80 |
| 4 |  | 5250,412 | 4,200 | 8,297 | 423,17 | 3,57 |
| 5 |  | 5251,113 | 4,201 | 6,678 | 414,53 | 3,04 |
| 6 |  | 5087,465 | 4,070 | 6,609 | 403,92 | 3,10 |
| 7 |  | 5250,543 | 4,200 | 5,021 | 456,56 | 2,38 |
| 8 |  | 5251,038 | 4,201 | 5,543 | 444,66 | 2,59 |
| 9 |  | 5142,886 | 4,114 | 6,276 | 425,05 | 2,90 |
| 10 |  | 5251,747 | 4,201 | 6,040 | 457,57 | 2,74 |
| 11 |  | 5251,723 | 4,201 | 5,874 | 448,00 | 2,69 |
| Průměr |  | 5164,098 | 4,131 | 6,400 | 426,62 | 2,95 |
| Maximum |  | 5251,747 | 4,201 | 8,297 | 457,57 | 3,57 |
| Minimální |  | 4566,100 | 3,653 | 5,021 | 396,14 | 2,38 |
| Směrodatná odchylka |  | 206,022 | 0,165 | 0,985 | 21,87 | 0,36 |
| Koeficient nerovnoměrnosti |  | 3,990 | 3,990 | 15,388 | 5,13 | 12,29 |
| Medián |  | 5250,613 | 4,200 | 6,276 | 423,17 | 2,90 |