Popis zkušební dávky

|  | Jmenovka vzorku | Zatížení při maximálním tahovém protažení (N) | Tahové napětí při maximálním tahovém protažení (MPa) | Energie při maximálním tahovém protažení (J) | Modul (Youngův) (MPa) | Čas při maximálním tahovém protažení (sec) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 4399,748 | 3,520 | 8,098 | 427,15 | 3,70 |
| 2 |  | 3890,290 | 3,112 | 2,788 | 475,81 | 1,70 |
| 3 |  | 3826,556 | 3,061 | 4,903 | 415,74 | 2,70 |
| 4 |  | 4245,152 | 3,396 | 8,740 | 451,42 | 4,00 |
| 5 |  | 5189,669 | 4,152 | 19,268 | 446,34 | 7,40 |
| 6 |  | 2718,215 | 2,175 | 0,773 | 408,72 | 0,90 |
| 7 |  | 4760,260 | 3,808 | 19,124 | 457,93 | 7,50 |
| 8 |  | 3533,503 | 2,827 | 2,169 | 429,48 | 1,50 |
| 9 |  | 3794,901 | 3,036 | 2,343 | 522,68 | 1,50 |
| 10 |  | 3654,336 | 2,923 | 3,020 | 478,14 | 1,80 |
| Průměr |  | 4001,263 | 3,201 | 7,123 | 451,34 | 3,27 |
| Maximum |  | 5189,669 | 4,152 | 19,268 | 522,68 | 7,50 |
| Minimální |  | 2718,215 | 2,175 | 0,773 | 408,72 | 0,90 |
| Směrodatná odchylka |  | 689,400 | 0,552 | 6,859 | 34,35 | 2,42 |
| Koeficient nerovnoměrnosti |  | 17,230 | 17,230 | 96,294 | 7,61 | 73,86 |
| Medián |  | 3858,423 | 3,087 | 3,961 | 448,88 | 2,25 |