Popis zkušební dávky

|  | Jmenovka vzorku | Zatížení při maximálním tahovém protažení (N) | Tahové napětí při maximálním tahovém protažení (MPa) | Energie při maximálním tahovém protažení (J) | Modul (Youngův) (MPa) | Čas při maximálním tahovém protažení (sec) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2633,885 | 2,107 | 2,465 | 357,65 | 2,00 |
| 2 |  | 2793,804 | 2,235 | 6,004 | 358,29 | 4,10 |
| 3 |  | 2053,798 | 1,643 | 0,647 | 341,40 | 0,90 |
| 4 |  | 3021,341 | 2,417 | 2,687 | 360,62 | 2,00 |
| 5 |  | 2995,379 | 2,396 | 6,389 | 410,47 | 4,00 |
| 6 |  | 3656,344 | 2,925 | 8,717 | 252,13 | 5,00 |
| 7 |  | 2597,876 | 2,078 | 2,223 | 343,31 | 2,00 |
| 8 |  | 2481,233 | 1,985 | 1,325 | 376,20 | 1,30 |
| 9 |  | 2284,915 | 1,828 | 1,186 | 380,03 | 1,30 |
| 10 |  | 3000,588 | 2,400 | 2,355 | 374,70 | 1,90 |
| Průměr |  | 2751,916 | 2,202 | 3,400 | 355,48 | 2,45 |
| Maximum |  | 3656,344 | 2,925 | 8,717 | 410,47 | 5,00 |
| Minimální |  | 2053,798 | 1,643 | 0,647 | 252,13 | 0,90 |
| Směrodatná odchylka |  | 450,905 | 0,361 | 2,680 | 41,49 | 1,40 |
| Koeficient nerovnoměrnosti |  | 16,385 | 16,385 | 78,823 | 11,67 | 57,05 |
| Medián |  | 2713,844 | 2,171 | 2,410 | 359,45 | 2,00 |