Popis zkušební dávky

|  | Jmenovka vzorku | Zatížení při maximálním tahovém protažení (N) | Tahové napětí při maximálním tahovém protažení (MPa) | Energie při maximálním tahovém protažení (J) | Modul (Youngův) (MPa) | Čas při maximálním tahovém protažení (sec) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 5250,854 | 4,201 | 6,630 | 427,91 | 3,11 |
| 2 |  | 5252,064 | 4,202 | 5,910 | 445,66 | 2,69 |
| 3 |  | 5250,651 | 4,201 | 7,004 | 408,41 | 3,13 |
| Průměr |  | 5251,189 | 4,201 | 6,515 | 427,33 | 2,98 |
| Maximum |  | 5252,064 | 4,202 | 7,004 | 445,66 | 3,13 |
| Minimální |  | 5250,651 | 4,201 | 5,910 | 408,41 | 2,69 |
| Směrodatná odchylka |  | 0,764 | 0,001 | 0,556 | 18,64 | 0,25 |
| Koeficient nerovnoměrnosti |  | 0,015 | 0,015 | 8,531 | 4,36 | 8,34 |
| Medián |  | 5250,854 | 4,201 | 6,630 | 427,91 | 3,11 |