Popis zkušební dávky

|  | Jmenovka vzorku | Zatížení při maximálním tahovém protažení (N) | Tahové napětí při maximálním tahovém protažení (MPa) | Energie při maximálním tahovém protažení (J) | Modul (Youngův) (MPa) | Čas při maximálním tahovém protažení (sec) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 3512,174 | 2,810 | 3,112 | 383,52 | 2,20 |
| 2 |  | 1159,283 | 0,927 | 0,496 | 226,74 | 1,10 |
| 3 |  | 3265,971 | 2,613 | 3,157 | 366,11 | 2,30 |
| 4 |  | 4793,298 | 3,835 | 14,455 | 454,77 | 5,90 |
| 5 |  | 3647,507 | 2,918 | 3,516 | 403,16 | 2,30 |
| 6 |  | 3558,063 | 2,846 | 3,351 | 396,54 | 2,30 |
| 7 |  | 3088,225 | 2,471 | 2,030 | 376,37 | 1,70 |
| 8 |  | 3053,942 | 2,443 | 2,013 | 409,76 | 1,60 |
| 9 |  | 3657,166 | 2,926 | 3,996 | 429,56 | 2,40 |
| 10 |  | 5126,010 | 4,101 | 25,655 | 323,34 | 11,90 |
| Průměr |  | 3486,164 | 2,789 | 6,178 | 376,99 | 3,37 |
| Maximum |  | 5126,010 | 4,101 | 25,655 | 454,77 | 11,90 |
| Minimální |  | 1159,283 | 0,927 | 0,496 | 226,74 | 1,10 |
| Směrodatná odchylka |  | 1068,064 | 0,854 | 7,839 | 63,75 | 3,27 |
| Koeficient nerovnoměrnosti |  | 30,637 | 30,637 | 126,886 | 16,91 | 96,90 |
| Medián |  | 3535,118 | 2,828 | 3,254 | 390,03 | 2,30 |