Popis zkušební dávky

|  | Jmenovka vzorku | Zatížení při maximálním tahovém protažení (N) | Tahové napětí při maximálním tahovém protažení (MPa) | Energie při maximálním tahovém protažení (J) | Modul (Youngův) (MPa) | Čas při maximálním tahovém protažení (sec) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 5137,944 | 4,110 | 5,805 | 418,37 | 2,80 |
| 2 |  | 4528,809 | 3,623 | 4,278 | 411,25 | 2,40 |
| 3 |  | 5250,142 | 4,200 | 7,322 | 398,36 | 3,34 |
| 4 |  | 5250,730 | 4,201 | 6,434 | 431,41 | 2,96 |
| 5 |  | 5250,306 | 4,200 | 5,546 | 450,25 | 2,56 |
| 6 |  | 5197,797 | 4,158 | 6,819 | 414,17 | 3,10 |
| 7 |  | 4721,504 | 3,777 | 4,131 | 424,84 | 2,20 |
| 8 |  | 4516,644 | 3,613 | 3,613 | 423,33 | 2,10 |
| 9 |  | 5250,875 | 4,201 | 6,532 | 393,54 | 3,07 |
| 10 |  | 5250,359 | 4,200 | 6,722 | 393,37 | 3,15 |
| Průměr |  | 5035,511 | 4,028 | 5,720 | 415,89 | 2,77 |
| Maximum |  | 5250,875 | 4,201 | 7,322 | 450,25 | 3,34 |
| Minimální |  | 4516,644 | 3,613 | 3,613 | 393,37 | 2,10 |
| Směrodatná odchylka |  | 314,901 | 0,252 | 1,292 | 17,95 | 0,43 |
| Koeficient nerovnoměrnosti |  | 6,254 | 6,254 | 22,591 | 4,32 | 15,50 |
| Medián |  | 5223,970 | 4,179 | 6,119 | 416,27 | 2,88 |