Popis zkušební dávky

|  | Jmenovka vzorku | Zatížení při maximálním tahovém protažení (N) | Tahové napětí při maximálním tahovém protažení (MPa) | Energie při maximálním tahovém protažení (J) | Modul (Youngův) (MPa) | Čas při maximálním tahovém protažení (sec) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 5250,133 | 4,200 | 5,582 | 458,39 | 2,48 |
| 2 |  | 5251,913 | 4,202 | 4,407 | 474,39 | 2,14 |
| 3 |  | 5250,907 | 4,201 | 5,495 | 461,57 | 2,51 |
| 4 |  | 4669,643 | 3,736 | 3,907 | 462,08 | 2,00 |
| 5 |  | 5252,168 | 4,202 | 5,649 | 449,90 | 2,55 |
| Průměr |  | 5134,953 | 4,108 | 5,008 | 461,27 | 2,34 |
| Maximum |  | 5252,168 | 4,202 | 5,649 | 474,39 | 2,55 |
| Minimální |  | 4669,643 | 3,736 | 3,907 | 449,90 | 2,00 |
| Směrodatná odchylka |  | 260,117 | 0,208 | 0,799 | 8,81 | 0,25 |
| Koeficient nerovnoměrnosti |  | 5,066 | 5,066 | 15,947 | 1,91 | 10,68 |
| Medián |  | 5250,907 | 4,201 | 5,495 | 461,57 | 2,48 |