Popis zkušební dávky

|  | Jmenovka vzorku | Zatížení při maximálním tahovém protažení (N) | Tahové napětí při maximálním tahovém protažení (MPa) | Energie při maximálním tahovém protažení (J) | Modul (Youngův) (MPa) | Čas při maximálním tahovém protažení (sec) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 3555,575 | 2,844 | 3,692 | 452,96 | 2,20 |
| 2 |  | 3180,921 | 2,545 | 1,583 | 424,76 | 1,30 |
| 3 |  | 3857,697 | 3,086 | 4,152 | 444,61 | 2,30 |
| 4 |  | 3430,985 | 2,745 | 2,448 | 475,51 | 1,60 |
| 5 |  | 3515,334 | 2,812 | 3,173 | 402,46 | 2,00 |
| 6 |  | 2968,260 | 2,375 | 1,394 | 415,52 | 1,20 |
| 7 |  | 3638,956 | 2,911 | 2,483 | 443,54 | 1,60 |
| 8 |  | 3841,413 | 3,073 | 3,965 | 433,26 | 2,30 |
| 9 |  | 4454,902 | 3,564 | 13,000 | 439,42 | 5,60 |
| 10 |  | 3508,449 | 2,807 | 2,526 | 444,37 | 1,70 |
| Průměr |  | 3595,249 | 2,876 | 3,842 | 437,64 | 2,18 |
| Maximum |  | 4454,902 | 3,564 | 13,000 | 475,51 | 5,60 |
| Minimální |  | 2968,260 | 2,375 | 1,394 | 402,46 | 1,20 |
| Směrodatná odchylka |  | 405,195 | 0,324 | 3,351 | 20,31 | 1,26 |
| Koeficient nerovnoměrnosti |  | 11,270 | 11,270 | 87,230 | 4,64 | 58,02 |
| Medián |  | 3535,454 | 2,828 | 2,849 | 441,48 | 1,85 |