Popis zkušební dávky

|  | Jmenovka vzorku | Zatížení při maximálním tahovém protažení (N) | Tahové napětí při maximálním tahovém protažení (MPa) | Energie při maximálním tahovém protažení (J) | Modul (Youngův) (MPa) | Čas při maximálním tahovém protažení (sec) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 3879,515 | 3,104 | 16,146 | 374,92 | 7,70 |
| 2 |  | 3783,691 | 3,027 | 10,724 | 367,11 | 5,50 |
| 3 |  | 4763,994 | 3,811 | 37,056 | 335,82 | 15,18 |
| 4 |  | 4286,946 | 3,430 | 10,381 | 436,37 | 4,70 |
| 5 |  | 2992,775 | 2,394 | 2,499 | 290,67 | 2,10 |
| 6 |  | 2996,792 | 2,397 | 1,845 | 355,62 | 1,60 |
| 7 |  | 3775,887 | 3,021 | 4,677 | 376,86 | 2,70 |
| 8 |  | 4054,551 | 3,244 | 26,908 | 376,04 | 12,10 |
| 9 |  | 3843,956 | 3,075 | 12,124 | 402,58 | 5,80 |
| 10 |  | 3760,088 | 3,008 | 8,719 | 373,02 | 4,80 |
| Průměr |  | 3813,819 | 3,051 | 13,108 | 368,90 | 6,22 |
| Maximum |  | 4763,994 | 3,811 | 37,056 | 436,37 | 15,18 |
| Minimální |  | 2992,775 | 2,394 | 1,845 | 290,67 | 1,60 |
| Směrodatná odchylka |  | 530,905 | 0,425 | 11,141 | 38,37 | 4,38 |
| Koeficient nerovnoměrnosti |  | 13,921 | 13,921 | 84,993 | 10,40 | 70,45 |
| Medián |  | 3813,824 | 3,051 | 10,552 | 373,97 | 5,15 |