Popis zkušební dávky

|  | Jmenovka vzorku | Zatížení při maximálním tahovém protažení (N) | Tahové napětí při maximálním tahovém protažení (MPa) | Energie při maximálním tahovém protažení (J) | Modul (Youngův) (MPa) | Čas při maximálním tahovém protažení (sec) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 3701,808 | 2,961 | 6,656 | 413,90 | 3,60 |
| 2 |  | 4727,128 | 3,782 | 35,199 | 444,80 | 14,50 |
| 3 |  | 2069,079 | 1,655 | 0,551 | 351,87 | 0,80 |
| 4 |  | 4376,322 | 3,501 | 14,228 | 417,37 | 6,20 |
| 5 |  | 2114,835 | 1,692 | 0,605 | 393,44 | 0,80 |
| 6 |  | 3936,130 | 3,149 | 5,692 | 429,10 | 3,00 |
| 7 |  | 3684,374 | 2,947 | 13,549 | 365,30 | 7,10 |
| 8 |  | 3540,161 | 2,832 | 5,026 | 324,34 | 3,10 |
| 9 |  | 3688,470 | 2,951 | 9,695 | 394,08 | 5,10 |
| 10 |  | 4244,969 | 3,396 | 9,635 | 407,22 | 4,70 |
| Průměr |  | 3608,328 | 2,887 | 10,084 | 394,14 | 4,89 |
| Maximum |  | 4727,128 | 3,782 | 35,199 | 444,80 | 14,50 |
| Minimální |  | 2069,079 | 1,655 | 0,551 | 324,34 | 0,80 |
| Směrodatná odchylka |  | 880,637 | 0,705 | 9,987 | 37,09 | 3,96 |
| Koeficient nerovnoměrnosti |  | 24,406 | 24,406 | 99,039 | 9,41 | 80,92 |
| Medián |  | 3695,139 | 2,956 | 8,146 | 400,65 | 4,15 |